# GXL - 3

Jednozložkové D-3 lepidlo, zmiešaním s tvrdidlom D-4

Vlastnosti

RAKOLL –GXL-3 je PVAc lepidlo s dobrou vodovzdornosťou, ktoré pri jednozložkovom spracovaní vyhovuje nárokom skupiny D-3 a zmiešaním s RAKOLL –GXL-Härter nárokom skupiny D-4 podľa DIN EN 204

RAKOLL –GXL-3 vytvrdzuje veľmi rýchlo, pôsobením tepla sa lisovací čas skracuje. Vytvrdnutá škára sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči zvýšenej teplote.

Pri opracovávaní lepených škár šetrí nástroje.

Zatriedenie podľa DIN EN 204

Jednozložkový: D3 (certifikát - Rosenheim)

s RAKOLL –GXL-Härter

zmiešaním: D4 (certifikát - Rosenheim)

Pre túto zmes je k dispozícii i KOMO-certifikát

Použitie

- D-3: vnútorné priestory s častým výskytom odtekajúcej vody alebo skondenzovanej vody/alebo dlhodobé pôsobenie vyššej vzdušnej vlhkosti, Vonkajšia oblasť - treba chrániť pred poveternostnými vplyvmi

- D-4: vnútorné priestory s častým silným pôsobením odtekajúcej vody alebo skondenzovanej vody. Vonkajšia oblasť odoláva poveternostným vplyvom avšak s dostatočnou povrchovou úpravou

- plošné lapenie dekoračných fólií

- stacionárne olepovanie hrán z dyhy, laminátu a masívnych drevených líšt

- plošné lepenie dosiek HPL/CPL v taktových lisoch, korpusové a montážne lepenie

- lepenie škárovky, blokov a laťovky z mäkkého a tvrdého dreva

- vysokofrekvenčné lepenie

Pokyny na spracovanie

Otvorený čas a lisovací čas sú silne pri práci ovplyvnené napr. teplotou, vlhkosťou vzduchu, savosťou materiálu, naneseným množstvom a pnutím v materiáli.

Dobré výsledky sú dosiahnuté za nasledujúcich predpokladov:

Teplota miestnosti a materiálu         18 – 200C

Vlhkosť dreva                                   8 – 10%

Relatívna vlhkosť vzduchu               60 – 70%

Množstvo nánosu:

- montážne lepenie                     160 – 180g/m2

- plošné lepenie                            80 – 140g/m2

Otvorený čas pri 150g/m2                  8 - 12 min.

Lisovací tlak dielov bez pnutia  0,1 – 0,8 N/mm2

Minimálny lisovací čas

plošné lepenie dekoračných fólií v taktových lisoch                                               5 – 10 sek.

vysokofrekvenčné lepenie s ohrevom od15 sek.

plošné lepenie HPL/CPL v taktových lisoch pri teplote 700C                                      od 45 sek.

montážne lepenie                             8 – 15 min.

škárovka, lepenie blokov                10 – 15 min.

Lamelovanie okenných hranolov:

Podľa smernice i.f.t. Rosenheim „Lamelované profily pre drevené okná“ musí byť vlhkosť dreva 13 +-2%

Teplota v miestnosti a dreva musí byť min. 150C

Miešací pomer

100 hmotnostných dielov RAKOLL –GXL-3 s

5 hmotnostnými dielami RAKOLL –GXL-Härter

Lepidlo a Härter vzájomne dôkladne premiešať.

Hrncový čas

Cca 24 hod. pri normálnej teplote. Pri teplote nad 250C sa hrncový čas skracuje.

Príprava dreva

Diely musia byť čisté, bez prachu a mastnoty. Nepresnosti (tolerancie) v zostavovaní dielov predlžujú lisovací čas a znižujú pevnosť. Zarovnanie blokov materiálu by malo byť prevedené krátko pred lepením.

Nános lepidla

RAKOLL – GXL-3 sa obvykle nanáša jednostranne, pri požiadavke na vyššiu vodovzdornosť tiež obojstranne, nanášacím zariadením, valčekom, štetcom alebo iným zariadením v tenkej, rovnomernej vrstve.

Lisovanie

Lepené diely spojíme v priebehu otvoreného času a lisujeme tak dlho, až dosiahneme dostatočnú počiatočnú pevnosť. Lisovací tlak by mal byť tak veľký, aby sa lepená škára v celej dĺžke uzavrela. Počiatočná pevnosť lepenej škáry potrebná k ďalšiemu spracovaniu sa dosiahne v závislosti na druhu spoja za krátky čas. Vyššia odolnosť lepenej škáry voči vode sa tvorí pomalšie a dosiahne sa cca až po 7 dňoch po zlepení.

Farbenie dreva

S ohľadom na rozdielne zloženie jednotlivých látok v dreve, v závislosti na oblasti rastu môžem prísť v jednotlivých prípadoch k zafarbovaniu spoja, napr. u buku, čerešne.

Vedľa toho môže kov v spojení s kyselinami v dreve spôsobiť farebné zmeny, zvlášť u dubu.

Doporučujeme vykonať vlastné skúšky.

Čistenie

Pracovné nástroje pred zaschnutím lepidla očistiť vodou.

www.drevoexpress.sk              info@drevoexpress.sk

Chemicko – technické údaje

Zmes RAKOLL – GXL-3:

Báza:                                                PVAc – disperzia

Farba:                                                                   biela

Viskozita:                                          cca 13 000 mPas

Brookf. HBT

Biely bod:                                                      cca +70C

pH:                                                                      cca 3

Zmes RAKOLL –GXL-Härter:

Báza:                                                polyizokyanátová

Farba:                                                bezfarebná biela

Viskozita:                                          cca 11 500 mPas

Vhodnosť skladovacích nádob a nanášacích zariadení

Skladovacie tanky, vedenia a nádobky z kovu, pozinkovaného kovu, hliníku či iných farebných kovov nie sú vzhľadom k slabo kyslej reakcii disperzie vhodné, je možná korózia.

Doporučujeme preto použiť skladovacie nádoby, vedenia a nanášacie zariadenia z nerezových materiálov alebo umelých hmôt ( PVC, polyesterová živica).

Označenie

RAKOLL – GXL-3 nepodlieha povinnosti označovať podľa platných predpisov pre nebezpečné látky.

Bezpečnostné doporučenia

Prosíme, dbajte na pokyny uvedené v Bezpečnostnom liste.

Skladovanie

V dobre uzavretých originálnych baleniach pri normálnej teplote. Teplota nad 250C skracuje minimálnu skladovaciu dobu.

Citlivé na mráz!

gsm: +421 903 483 555          fax: +421 43 558 11 15