# GXL - 4

Jednozložkové D-4 lepidlo

Vlastnosti

RAKOLL –GXL-4 je PVAc lepidlo s dobrou vodovzdornosťou.

Zatriedenie podľa DIN EN 204 – D4.

Použitie

- D-4: vnútorné priestory s častým silným pôsobením odtekajúcej vody alebo skondenzovanej vody. Vonkajšia oblasť odoláva poveternostným vplyvom avšak s dostatočnou povrchovou úpravou

Pokyny na spracovanie

Otvorený čas a lisovací čas sú silne pri práci ovplyvnené napr. teplotou, vlhkosťou vzduchu, savosťou materiálu, naneseným množstvom a pnutím v materiáli.

Dobré výsledky sú dosiahnuté za nasledujúcich predpokladov:

Teplota miestnosti a materiálu         18 – 200C

Vlhkosť dreva                                   8 – 10%

Relatívna vlhkosť vzduchu               60 – 70%

Množstvo nánosu:

- montážne lepenie                     150 – 180g/m2

Otvorený čas pri 150g/m2                  5 - 6 min.

Lisovací tlak dielov bez pnutia  0,1 – 0,5 N/mm2

Minimálny lisovací čas

krátkotaktové lisy pri teplote 700C        od 45 sek.

montážne lepenie                              8 – 15 min.

škárovka, lepenie blokov                  10 – 15 min.

Lamelovanie okenných hranolov:

Podľa smernice i.f.t. Rosenheim „Lamelované profily pre drevené okná“ musí byť vlhkosť dreva 13 +-2%

Teplota v miestnosti a dreva musí byť min. +150C

Príprava dreva

Diely musia byť čisté, bez prachu a mastnoty. Nepresnosti (tolerancie) v zostavovaní dielov predlžujú lisovací čas a znižujú pevnosť. Zarovnanie blokov materiálu by malo byť prevedené krátko pred lepením.

Nános lepidla

RAKOLL – GXL-4 sa obvykle nanáša jednostranne, pri požiadavke na vyššiu vodovzdornosť tiež obojstranne, nanášacím zariadením, valčekom, štetcom alebo iným zariadením v tenkej, rovnomernej vrstve.

Lisovanie

Lepené diely spojíme v priebehu otvoreného času a lisujeme tak dlho, až dosiahneme dostatočnú počiatočnú pevnosť. Lisovací tlak by mal byť tak veľký, aby sa lepená škára v celej dĺžke uzavrela. Počiatočná pevnosť lepenej škáry potrebná k ďalšiemu spracovaniu sa dosiahne v závislosti na druhu spoja za krátky čas. Vyššia odolnosť lepenej škáry voči vode sa tvorí pomalšie a dosiahne sa cca až po 7 dňoch po zlepení.

Farbenie dreva

S ohľadom na rozdielne zloženie jednotlivých látok v dreve, v závislosti na oblasti rastu môžem prísť v jednotlivých prípadoch k zafarbovaniu spoja, napr. u buku, čerešne.

Vedľa toho môže kov v spojení s kyselinami v dreve spôsobiť farebné zmeny, zvlášť u dubu.

Doporučujeme vykonať vlastné skúšky.

Čistenie

Pracovné nástroje pred zaschnutím lepidla očistiť vodou.

Separátor pre lisovacie dosky a časti zariadení:

ACMOS 1124 b a ACMOS 81 – 400 WE

Chemicko – technické údaje

Báza:                                                PVAc – disperzia

Farba:                                                                   biela

Viskozita:                                          cca 7 000 mPas

Brookf. HBT

pH:                                                                      cca 3,5

Vhodnosť skladovacích nádob a nanášacích zariadení

Skladovacie tanky, vedenia a nádobky z kovu, pozinkovaného kovu, hliníku či iných farebných kovov nie sú vzhľadom k slabo kyslej reakcii disperzie vhodné, je možná korózia.

Doporučujeme preto použiť skladovacie nádoby, vedenia a nanášacie zariadenia z nerezových materiálov alebo umelých hmôt ( PVC, polyesterová živica).

Označenie

RAKOLL – GXL-4 nepodlieha povinnosti označovať podľa platných predpisov pre nebezpečné látky.

Bezpečnostné doporučenia

Prosíme, dbajte na pokyny uvedené v Bezpečnostnom liste.

Skladovanie

V dobre uzavretých originálnych baleniach pri normálnej teplote. Teplota nad 250C skracuje minimálnu skladovaciu dobu.

Citlivé na mráz!

www.drevoexpress.sk                info@drevoexpress.sk

gsm: +421 903 483 555          fax: +421 43 558 11 15