# RAKOLLIT 80 +

RAKOLLIT – Härter WS 1

Lepidlo na báze disperzia – izokyanát pre vodovzdorné lepenie

Vlastnosti

RAKOLLIT 80 + Härter WS 1 je 2-zložkové lepidlo na báze umelo-živicovej vodnej disperzie v spojení s izokyanátom, ako sieťovadlo.

RAKOLLIT 80 + RAKOLLIT Härter WS 1 drží veľmi dobre na dreve, drevených dieloch i rôznych umelých hmotách. Na základe zosieťovania vytvára RAKOLLIT 80 + RAKOLLIT Härter WS 1 veľmi vysoko pevný a vodovzdorný spoj.

Pre túto zmes je vystavený aj KOMO-Certifikát.

Zatriedenie podľa DIN EN 204 – D4

DIN 68 705 – AW 100

Použitie

- lepenie laťovky a blokov z tvrdého dreva pri veľkom pnutí a vysokej požiadavke na vodovzdornosť

- lepenie okien a dverí a ďalšie spájanie dreva, ktoré je vystavené poveternostným podmienkam

- plošné lepenie dyhy, lepenie dyhovaných dosiek

- zdvojovanie plošných surových dosiek

- lepenie borovice s vyšším obsahom živice

Pokyny na spracovanie

RAKOLLIT 80 môže byť spracovaný v zmesi s RAKOLLIT Härter WS 1. Priebeh vytvrdzovania je v prvej fáze fyzikálny proces, v ktorom dôjde k strate disperznej vody min. z jednej časti materiálu.

Preto je otvorený čas a lisovací čas závislý na vonkajších vplyvoch napr.: nanášanom množstve, savosti materiálu a klimatických podmienkach.

Dobré výsledky sú dosiahnuté za nasledujúcich predpokladov:

Teplota miestnosti a materiálu            18 – 200C

Vlhkosť dreva                                        8 – 14%

Relatívna vlhkosť vzduchu                    50 – 70%

Množstvo nánosu:                         130 – 160g/m2

Otvorený čas pri 150g/m2                    8 - 12 min.

Pri očakávanom vyššom pnutí v škáre platí vyššie uvedené množstvo na každú stranu škáry.

Otvorený čas:

pri jednostrannom nánose 150g/m2     9 – 11 min.

pri obojstrannom nánose 150g/m2     14 – 17 min.

„Hrncový“ čas pri 200C a obsahu Härteru 15%

cca 1,5 hod.

Po cca 1,5 hod. začne zmes peniť. Lepiacu zmes je možné, oproti iným systémom, opäť pripraviť. A to tak, že plynové bublinky vzniknuté izokyanátovou reakciou odstránime a pridáme ešte 1,5 – 2% tvrdidla RAKOLLIT Härter WS 1.

Lisovací tlak dielov                     0,5 – 1,5 N/mm2

Minimálny lisovací čas

pri jednostrannom nánose                 cca 20 min.

pri obojstrannom nánose                   cca 30 min.

Dlhší lisovací čas znamená v každom prípade vyššiu vodovzdornosť.

Pri vyššej teplote bude vytvrdzovanie urýchlené. Pri lepení materiálov, kde je len jeden diel savý, budú lisovacie časy dvojnásobné.

Lamelovanie okenných hranolov:

Podľa smernice i.f.t. Rosenheim „Lamelované profily pre drevené okná“ musí byť vlhkosť dreva 13 +-2%

Teplota v miestnosti a dreva by mala byť medzi  5 - 200C

Miešací pomer

100 hmotnostných dielov RAKOLLIT 80  s

15 hmotnostnými dielami RAKOLLIT – Härter WS 1

Zmes je potrebné dôkladne premiešať, pokiaľ nedosiahne svetlobežovú farbu. Pre miešanie je najvhodnejšia miešacia vrtuľa.

Príprava dreva

Diely musia byť čisté, bez prachu a mastnoty. Nepresnosti (tolerancie) v zostavovaní dielov predlžujú lisovací čas a znižujú pevnosť. Vlhkosť dreva môže byť až do 15%. Predĺži sa však doba vytvrdzovania. V každom prípade by mala vlhkosť pri spracovaní zodpovedať neskoršej vlhkosti pri použití, aby sa zabránilo vzniku trhlín v dreve v blízkosti lepenej škáry.

Nános lepidla

RAKOLLIT 80 + RAKOLLIT Härter WS 1 nanášať nanášacím zariadením, valčekom, štetcom alebo iným zariadením.

Lisovanie

Lepené diely spojíme v priebehu otvoreného času a lisujeme tak dlho, až dosiahneme dostatočnú počiatočnú pevnosť. Pre lisovanie by mali byť lepené diely uložené v medzisklade, aby lepidlo úplne vytvrdlo. V pomerne krátkej dobe sa dosiahne dobrá mechanická pevnosť.

Pretože reakcia medzi RAKOLLIT 80 + RAKOLLIT Härter WS 1, trvá dlhšie, mali by byť skúšky na vodovzdornosť prevedené najneskôr po 7 dňoch po zlepení.

Farbenie dreva

RAKOLLIT 80 nefarbí drevo

RAKOLLIT 80 + RAKOLLIT Härter WS 1 nefarbí drevo

www.drevoexpress.sk                info@drevoexpress.sk

Čistenie

Pracovné nástroje pred zaschnutím lepidla očistiť vodou.

Chemicko – technické údaje

RAKOLLIT 80:

Báza:                                                PVAc – disperzia

Farba:                                                                   biela

Viskozita:                                          cca 11 000 mPas

Brookf. HBT

Biely bod:

pH:

RAKOLLIT Härter WS 1:

Báza:                                                            izokyanát

Farba:                                                       tmavohnedá

Viskozita:                                          cca 11 000 mPas

pH:                                                                   cca 7,0

Zmes obidvoch produktov má svetlobežovú farbu a viskozitu cca 19 000 mPas

Označenie

RAKOLLIT 80 nepodlieha povinnosti označovať podľa platných predpisov pre nebezpečné látky.

RAKOLLIT Härter WS 1 zodpovedá triede nebezpečia A II podľa predpisu pre horľavé kvapaliny (VbF).

Bezpečnostné doporučenia

Prosíme, dbajte na pokyny uvedené v Bezpečnostnom liste.

Bezpečnostné pokyny

RAKOLLIT Härter WS 1 obsahuje 4,4 difenylmetandizokyanát a je zdraviu škodlivý podľa platných predpisov pre nebezpečné látky.

Skladovanie

V dobre uzavretých originálnych baleniach pri normálnej teplote.

Citlivé na mráz!

gsm: +421 903 483 555          fax: +421 43 558 11 15